Гидрофобизатор ТИПРОМ У

ТИПРОМ У - гидрофобизирующая жидкость глубокого проникновения.

Предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу , дереву и другим строительным материалам.

Особенности:

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 20 мм и создает    водоотталкивающий паропроницаемый слой;

- герметизирует трещины до 0,3мм;

- внешний вид строительных материалов после их обработки не изменяется;

- допускается нанесение на влажную поверхность;

- применяется в качестве глубокопроникающего грунта под краску;

- срок службы не менее 15 лет.

Применение:

- предотвращает появление высолов на фасадах кирпичных домов;

- увеличивает морозостойкость фасадов, столбов, заборов, цоколей, балконов, козырьков,  парапетов, отливов, откосов, тротуарной плитки;

- придает материалу коррозионную стойкость и светопрочность;

- препятствует загрязнению поверхности.

- увеличивает срок службы окрасочного слоя в несколько раз;

- устраняет капиллярное проникновение воды в подвалах и погребах.

Рекомендации по нанесению материала:

Наносится на чистую, поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в два слоя (мокрым по мокрому) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от -10°С до +30°С.

Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

При использовании в качестве грунта под краску необходим тест на совместимость

Примерный расход:

150-350 мл/м2 (в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности).

Меры предосторожности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

Огнеопасно.

Неабсорбирующие поверхности (стекло,пластик,металл) и растения защищать от попадания.

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 л.

Хранение

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре не ниже 0°С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре -10°С.